Общество с ограниченной ответственностью

"ВЕТЕР ПЕРЕМЕН"

ИНН/КПП 6439089221/643901001 ОГРН 1156451027039

Юр. адрес: 413840 Российская Федерация, Саратовская область , г. Балаково, ул. Братьев Захаровых д. 154, кв. 30.

тел./ факс: 8 (8453) 35-34-80, e-mail: veter\_peremen2015@bk.ru

Р/сч. 40702810400000005397 в АО «Банк «Агророс» г. Саратов БИК: 046311772

Кор/счет 30101810600000000772 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл.

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №\_\_\_**

**Нить полипропиленовая крученая 370 текс**

**ТУ812000-002-12260918-2017**

**Номер партии \_\_ Цвет синий**

**Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Результаты физико-механических и химических испытаний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Норма для нити** | **Фактические показатели** |
| **1** | Номинальная линейная плотность, текс | 370 | 390 |
| **2** | Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, % | ±10 | +5,4 |
| **3** | Удлинение при разрыве, % не менее | 12 | 14 |
| **4** | Удельная разрывная нагрузка сН/текс (кгс), не менее | 23,5 (8,9) | 40,2 (16) |
| **5** | Количество кручений на 1 метр нити | 50±10 | 49 |
| **6** | Направление крутки | Z | Z |
| **7** | Массовая доля замасливателя, не более % | 4 | 4 |
| **8** | УФ стабилизатор, % | 2 | 2 |

**Заключение ОТК: Соответствует ТУ812000-002-12260918-2017**

**Дата оформления документа «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Подпись или штамп ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Гарантийный срок – 12 месяцев от даты изготовления**